Dämmung für TA-6-Wege-Ventil. 
Für Heizung und Kühlung.
Max. Temperatur: 90 Grad C.
Isolationsstärke: 16 mm.
Material: vernetzter Polyethylen Schaum,
Dichte der äußeren Schale 80 kg/m3, der
Innenschichte 29 kg/m3.
Brandklasse: B2 - DIN 4102 und 1 - UNI 
9177.

Fabrikat: IMI TA
Ausführung: Für TA-6-Wege-Ventil 
DN 15 / 20

Art.-Nr. 32203130508