Pneumatex Waermedaemmung ZGI 125, fuer Zeparo G-Force,
Steinwolle, 2-teiliger verzinkter
Stahlblechmantel, einfach montierbar
mit Spannverschluessen,
Waermeleitfaehigkeit ca. 0.040 W/mk,
Heizsysteme.. Brandklasse A2 gemaess
DIN 4102. 
Max. zul. Temperatur 110 C
Min. zul. Temperatur -10 C
Anschluss DN 125
Durchmesser 560 mm
Hoehe 988 mm
Daemmstaerke 50 mm
Gewicht leer 8.0 kg

Fabrikat: IMI Pneumatex

Art.-Nr. 30305141300